#G0

КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛАДКИ СТОЛБОВ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

См. #M12293 0 1101205643 0 0 0 0 0 0 0 0Общую часть#S

Предельные отклонения в размерах и положении при кладке столбов из крупных блоков от проектных в соответствии с требованиями #M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S не должны превышать:

| #G01. Отклонения от проектных размеров: |  |
| --- | --- |
| - по толщине столбов | ±10 мм; |
| - по отметкам опорных поверхностей | -10 мм; |
| - по смещению осей столбов от разбивочных осей | 10 мм. |
| 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: |  |
| - на один этаж | 10 мм; |
| - на здание высотой более двух этажей | 30 мм. |
| 3. Толщина швов кладки: |  |
| - горизонтальных | -2; +3 мм; |
| - вертикальных | -2; +2 мм. |
| 4. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженных при накладывании рейки длиной 2 м | 5 мм. |

| #G0Лица, осуществ- ляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Правильность привязки столбов к разбивочным осям, отметки и геометрические размеры столбов | Визуально, с помощью отвеса, метр | До начала кладки |  |  |
|  |  | Соответствие марки раствора проекту | Измерительный | До начала кладки | Лаборатория |  |
|  | Кладка столбов из крупных блоков | Определение правильности технологии кладки и перевязка швов кладки | Визуально, с помощью отвеса, стального метра | В процессе кладки |  |  |
|  |  | Определение соответствия фактического положения выполняемых столбов из крупных блоков проекту, соосность столбов разных этажей | Визуально, с помощью отвеса, стального метра | В процессе кладки |  |  |
|  |  | Отметка обрезов кладки из крупных блоков и этажей, правильность устройства подушки под балки, опирания балок на подушки и их заделка в кладку | Визуально, с помощью нивелира, стального метра | После устройства подушки и установки балки | Геодезист |  |
| Мастер | Подготовительные работы | Определение основания под столбы, наличие гидроизоляции | Визуально | До начала кладки столбов |  |  |
|  |  | Определение качества крупных блоков, арматуры, закладных деталей | Визуально, обмером, проверка паспортов и сертификатов | До начала кладки столбов | Лаборатория |  |
|  | Кладка столбов из крупных блоков | Размеры, заполнение и перевязка швов кладки | С помощью стального метра | После выполнения каждых 5 м кладки |  |  |
|  |  | Геометрические размеры сечения столбов | С помощью стального метра | В процессе выполнения кладки |  |  |
|  |  | Вертикальность граней и углов кладки, неровности на поверхности, горизонтальность рядов кладки | С помощью отвеса, рейки, стального метра | После окончания кладки столба на высоту этажа | Геодезист |  |
|  |  | Толщина швов и заполнение их раствором | С помощью стального метра, штангенциркуля | В процессе выполнения кладки |  |  |
|  |  | Горизонтальность и отметки верха кладки | Измерительный | После окончания кладки столба | Геодезист |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007