#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество поверхности и внешнего вида свай, точность их геометрических параметров; - наличие разбивки свайного поля; - наличие ППР на устройство свайного фундамента; - наличие акта освидетельствования ранее выполненных земляных работ; - наличие разметки свай; - соответствие сваебойного оборудования проекту | Визуальный Визуальный, измерительный Визуальный То же “ “ “ | Паспорта (сертификаты), акт освидетель- ствования скрытых работ, общий журнал работ |
| Забивка свай и срубка голов свай | Контролировать: - точность установки на место погружения свай; - величину отказа забиваемых свай; - амплитуду колебаний свай в конце вибро- погружения; - положение в плане забиваемых свай; - отметки голов свай; - вертикальность оси забиваемых свай; - размеры дефектов голов свай | Измерительный То же “ “ “ Измерительный, 20% свай, выбранных случайным образом Технический осмотр, каждая свая | Общий журнал работ, журнал забивки свай |
| Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - фактические отклонения забитых свай от разбивочных осей в плане и от проектной отметки по высоте; - соответствие расположения свай в плане свайного поля проекту | Измерительный, каждая свая Визуальный, измерительный | Акт освидетельст- вования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес, нивелир, теодолит. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.02.01-87 #M12293 0 5200242 24255 24260 4294967262 4153149135 263277679 314071028 602294552 2431006762п. 11.6#S, #M12293 1 5200242 4120950664 24262 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 492301028табл. 18#S

| #G0 Предельные отклонения: - установки на место погружения свай: а) с кондуктором, с размером свай по диагонали или диаметру (d): - до 0,5 м +5 мм; - от 0,6 до 1 м +10 мм; - свыше 1 м +12 мм; б) без кондуктора, с размером свай по диагонали или диаметру (d): - до 0,5 м +10 мм; - от 0,6 м до 1 м +20 мм; - свыше 1 м +30 мм. - от вертикали оси забивных свай кроме свай-стоек +2%; - отметок голов свай: - с монолитным ростверком +3 см; - со сборным ростверком +1 см; |  |
| --- | --- |

-  безростверковый фундамент со сборным оголовком     +5 см;

-  сваи-колонны                                                           +3 см.

Положения в плане забивных и набивных свай в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| #G0 | Вид свай | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1. Забивные сваи диаметром до 0,5 м включительно: |  |
| а) | для однорядного расположения свай: поперек оси свайного ряда вдоль оси свайного ряда | 0,2 d 0,3 d |
| б) | для кустов и лент с расположением свай в два и три ряда: крайних свай поперек оси свайного ряда остальных свай и крайних свай вдоль свайного ряда | 0,2 d 0,3 d |
| в) | для сплошного свайного поля под всем зданием или сооружением: крайние сваи средние сваи | 0,2 d 0,4 d |
| г) | одиночные сваи | 5 см |
| д) | сваи колонны | 3 см |
| 2. Забивные и набивные сваи диаметром более 0,5 м: |  |
| а) | поперек ряда | 10 см |
| б) | вдоль ряда при кустовом расположении свай | 15 см |
| в) | для одиночных полых круглых свай под колонны. | 8 см |

Не допускается:

- погружать сваи с трещинами более 0,3 мм.

Требования к качеству применяемых конструкций

#M12293 0 1200000302 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 19804-91#S Сваи железобетонные. Технические условия.

Отклонения от проектных размеров свай, мм:

- по длине призматической части сваи при длине:

до 10 м включительно                                   40;

более 10 м                                                   50;

-  по размерам поперечного сечения                 5;

-  по толщине защитного слоя бетона                 5;

-  по длине острия сваи                                     30;

-  по смещению острия от центра поперечного сечения сваи               15;

-  по расстоянию от центра подъемных  петель до концов сваи          50;

Отклонения от прямой линии боковых граней свай в мм при длине свай:

-  от 3 до 8 м                                               8;

-  от 9 до 16 м                                             13.

Отклонение от перпендикулярности торцевой плоскости не должно превышать 0,015 размера поперечного сечения.

На поверхности свай не допускаются:

-  раковины диаметром 15 мм и глубиной 5 мм;

-  наплывы бетона высотой более 5 мм;

-  местные околы бетона на углах свай глубиной более 10 мм и общей длиной более 50 мм на 1 м свай;

-  околы бетона и раковины в торце сваи;

-  трещины, за исключением усадочных, шириной более 0,1 мм.

Маркировка

На боковой поверхности сваи на расстоянии 50 см от торца или на торце должны быть нанесены несмываемой краской: товарный знак предприятия-изготовителя; марка сваи; дата изготовления сваи; штамп ОТК; масса сваи.

Каждая партия свай должна сопровождаться установленной формы документом о качестве.

Сваи должны храниться рассортированными по маркам в штабелях, высотой не более 2,5 м, горизонтальными рядами, остриями в одну сторону. Между горизонтальными рядами свай должны быть уложены деревянные прокладки, расположенные рядом с подъемными петлями или, в случае отсутствия петель, в местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортировании. Прокладки должны быть расположены по вертикали одна над другой, толщина прокладок должна быть на 20 мм больше высоты петель.

Указания по производству работ

СНиП 3.02.01-87 п.п. #M12291 520024211.5#S, #M12291 520024211.10#S.

Величина отказа забиваемых свай или амплитуда колебаний в конце вибропогружения свай не должна превышать расчетной величины. Отказ свай в конце забивки следует измерять с точностью до 0,1см.

Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15% проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10% проектной глубины, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, на основании которого должно быть принято решение о возможности использования имеющихся свай или погружения дополнительных.

При  поломке свай и в случае вынужденного погружения ниже проектной отметки следует по согласованию с проектной организацией нарастить их монолитным железобетоном.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга