#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ#S

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - выполнение очистки основания от мусора, грязи; - проектную отметку основания. | Визуальный Измерительный | Общий журнал работ |
| Устройство основания | Контролировать: - технологию выполнения; в том числе степень уплотнения основания; - соблюдение уклонов и профиля основания проектным; - влажность грунта основания. | Визуальный, измерительный Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м поверхности То же | Общий журнал работ |
| Приемка основания | Проверить: - соответствие уклонов и профиля основания проектным; - качество поверхности и уплотнения основания. | Измерительный Технический осмотр | Общий журнал работ (журнал бетонных работ) |
| Контрольно-измерительный инструмент: двухметровая рейка, уровень строительный, линейка металлическая, нивелир, плотномер ГРПТ-2, влагомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12293 0 871001187 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.04.01-87#S #M12293 1 871001187 80 78 356035533 1338072941 1087696 341538765 2939345684 4204361992п.4.2#S, #M12293 2 871001187 4120950664 24568 2720362041 196576391 406179787 2717138943 2520 1343157494табл.20#S

| #G0Допускаемые отклонения: - плоскости основания от горизонтали или заданного уклона 0,2% от соответствующего размера помещения и не более 50 мм; - просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать, для: - грунтовых оснований - 20 мм. Не допускаются: - применение растительного грунта, торфа, ила, а также насыпных грунтов с примесью строительного мусора. |  |
| --- | --- |

Указания по производству работ

#M12293 0 871001187 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.04.01-87#S #M12293 1 871001187 80 79 1740613670 4163953022 3487043949 1088328 2462529797 444332258п.4.3#S, ВСП 12-101.5-96 п.5.1.5

Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола - не ниже О°С при устройстве элементов пола грунта.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга