#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА КРОВЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготови- тельные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на элементы кровли; - величину отгибов для стоячих и лежачих фальцев, размеры листов, толщину листов; - качество обрешетки. | Визуальный Измерительный Визуальный, измерительный | Паспорта (сертификаты) общий журнал работ |
| Устройство кровли металли- ческой | Контролировать: - вынос карнизного свеса от края опалубки; - смещение фальцев соседних листов и гребней противоположных фальцев; - шаг расположения костылей, кляммеров; - соединение картин; - правильность устройства желобов, примыканий. | Измерительный То же “ Визуальный То же | Общий журнал работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - качество кровли (просветы из чердачных помещений, крепление к обрешетке, примыкания); - соответствие расположения металлических картин проекту, их соединение. | Технический осмотр То же | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, шаблон, уровень, стальной метр. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 #M12293 0 871001187 78 25201 4292900552 854517789 2706838857 955476258 1555279131 4п. 2.45#S, #M12293 1 871001187 4120950664 83 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 492301028табл.7#S

#G0

Допускаемые отклонения:

Соединение картин, располагаемых вдоль стока воды осуществляется лежачим фальцем.

При уклоне крыш:

30 град. - двойной с промазкой суриковой замазкой;

30 град. - одинарный.

Соединение картин в ребрах, скатах и коньках осуществляется стоячими фальцами.

Величина отгибов картин для устройства фальцев:

- для лежачих - 15 мм;

- для стоячих - 20 мм для одной и 35 мм для другой, смежной с ним стороны.

Высота стоячих фальцев 252 мм.

Фальцы соседних картин на противоположных скатах крыши должны быть смещены не менее 50 мм. Высота борта желоба не менее 150 мм. Должно быть жесткое крепление картин к обрешетке.

Требования к качеству применяемых материалов

ТУ 401-11-21-89 Элементы металлической кровли.

Размеры элементов кровли и их допускаемые отклонения не должны превышать данных, приведенных в таблице.

| #G0Наименование | Длина | Ширина |
| --- | --- | --- |
| элемента | Размер, мм | Допуск, мм | Размер, мм | Допуск, мм |
| Картина рядового покрытия | 1940 | 4 | 930 | 10 |
| Желоб надстенный | 2000 | 4 | 955 | 10 |
| Свес карнизный | 2000 | 4 | 910 | 10 |

Допускаемые отклонения по размерам фальцев всех элементов 2 мм.

Допускаемое коробление полотен:

-по длине      5 мм;

-по ширине    2 мм.

Разность длин диагоналей картин не должна превышать 3 мм.

Поставка изделий производится партиями, количество устанавливается в заказе. Каждая партия должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, где указывается: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; количество элементов в партии, масса в кг.

Элементы должны храниться под навесом: картины в пакетах по 100 шт., переложенными деревянными прокладками; желоба и свесы - в контейнерах.

Указания по производству работ.

СНиП 3.04-01-87 п.п.#M12293 0 871001187 78 24891 4292900552 854517789 3213547683 1338072945 2954354144 10876962.39#S, #M12293 1 871001187 78 25201 4292900552 854517789 2706838857 955476258 1555279131 42.45#S

При устройстве обрешетки под кровлю должны соблюдать следующие требования:

-расстояние между элементами обрешетки соответствовать проектному (не более 250 мм).

-в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов необходимо устраивать из досок сплошными;

-в местах расположения лежачих фальцев обрешетку необходимо устраивать из доски.

По сплошной обрешетке карнизного свеса необходимо укладывать подкладочный слой из толи, наклеенного на всю ширину карниза, а в зоне лотка - лист кровельной стали.

В местах сопряжения разжелобков с желобами следует укладывать подкладочный слой из картин кровельной стали бывшей в употреблении.

Крепление картин к обрешетке следует осуществлять клеммерами, пропущенными между фальцами и Т- образными костылями.

Необходимо тщательно обрабатывать места примыкания покрытия к вентиляционным трубам, слуховым окнам, парапетам.

Борт желоба отгибается под угол 90 при установке на крыше.

Не допускаются:

-отступление от проекта по соединению картин, защите мест примыканий к конструкциям и сопряжений в разных плоскостях;

-видимые просветы в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений;

-отсутствие промазки двойных лежачих фальцев в соединениях картин на покрытии с уклоном менее 30;

-применять листовую неоцинкованную сталь.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга