#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

РЕМОНТА ШТУКАТУРКИ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - окончание строительно-монтажных сантехнических (кроме приборов) и электромонтажных работ; - обивка металлической сеткой мест сопряжения конструкций из различных материалов, оконопатка коробок и перегородок; - соответствие конструкций проекту, вертикальность и горизонтальность поверхностей; - очистка поверхности от грязи, пыли масел; - наличие паспорта на поступивший раствор и его качество; - установка съемных марок и маяков; - влажность стен и температуру воздуха (в зимнее время). | Визуальный, измерительный " " Визуальный То же Измерительный То же | Акт приемки выполненных работ, акт освидетельство- вания скрытых работ, проект, общий журнал работ, паспорт |
| Штукатур- ные работы | Контролировать: - качество штукатурного раствора; - среднюю толщину обрызга, грунта, налета; - вертикальность, горизонтальность, прямолинейность штукатурного слоя; - радиусы кривизны поверхности; - ширину откосов; - качество поверхности штукатурки. | Лабораторный контроль Визуальный, измерительный То же Измерительный То же Визуальный | Общий журнал работ |
| Приемка выполнен- ных работ | Проверить: - прочность сцепления штукатурки с основанием; - качество оштукатуренной поверхности. | Технический осмотр Измерительный | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рейка-правило, лекало. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер) - в процессе работы. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S. п.п.#M12293 0 871001187 79 24256 4292900552 4108040849 4 2900831977 1358559040 12643439423.12#S, #M12293 1 871001187 79 24568 1533931696 1144716979 2401508593 1259 3288655882 29393456703.21#S.табл.#M12293 2 871001187 4120950664 85 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 4923010289#S, #M12293 3 871001187 4120950664 24254 2720362041 196576391 1343157494 492301028 2631723650 429477136010#S

Допускаемые отклонения, мм:

Толщина однослойной штукатурки, мм:

- из гипсовых растворов               15;

- из других видов растворов до     20.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании -

не более                         8%.

Не допускаются:

- отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы;

- следы затирочного инструмента.

| #G0Допустимые отклонения | Вид штукатурки |
| --- | --- |
|  | Простая | Улучшен- ная | Высоко- качеств. |
| поверхности от вертикали на 1 м длины | 5 | 3 | 2 |
| на всю высоту помещения не более | 15 | 10 | 5 |
| оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) | 4 | 2 | 1 |
| радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать | 10 | 7 | 5 |
| поверхности от горизонтали на 1 м длины | 3 | 2 | 1 |
| ширины откоса от проектной | 5 | 3 | 2 |
| тяг от прямой линии в пределах между углами | 6 | 3 | 2 |
| неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) - не более глубиной (высотой) до | 3 шт 5 | 2 шт 3 | 2 шт 2 |

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 1200003926 3310721922 247265662 4292033673 3918392535 2960271974 1258501127 2685059051 77ГОСТ 28013-98#S Растворы строительные. Общие технические условия.

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S Изоляционные и отделочные покрытия.

Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы должны соответствовать следующим техническим требованиям:

- проходить через сетку с размерами ячеек, предназначенные:

- для обрызга и грунта                                                        3 мм;

- для накрывочного слоя и однослойных покрытий             1,5 мм;

- подвижность в пределах                                                512 см;

- расслаиваемость                                                не более 15%;

- водоудерживающая способность                         не менее 90%;

- прочность                                                                по проекту.

Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах для обрызга и грунта и свыше 1,25 мм для отделочных слоев.

Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны:

- дата и время (часы, мин.) приготовления смеси,

- марка раствора, вид вяжущего,

- количество смеси,

- подвижность смеси,

- обозначение стандарта.

Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств растворной смеси.

Указания по производству работ

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S п.п.#M12293 0 871001187 79 77 4058914227 1570175347 938 2577574186 1970356932 14957718903.1#S, #M12293 1 871001187 79 83 150939461 3172818371 4 4257025435 46961405 34643.7#S, #M12293 2 871001187 79 24568 1533931696 1144716979 2401508593 1259 3288655882 29393456703.21#S

Поврежденную штукатурку деревянных конструкций, а при необходимости и дрань полностью удаляют, поверхности тщательно очищают от пыли и остатков раствора. При толщине штукатурных наметов на вертикальных поверхностях до 30 мм и на горизонтальных до 25 мм деревянные поверхности должны обиваться штукатурной дранью с размерами ячеек в свету 1545 мм, а участки, из которых необходимо нанести больший по толщине намет, обтягиваться прочным плетением или металлической сеткой.

Места сопряжений отштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов, обивают металлической сеткой на 40-50 мм по обе стороны стыка.

Места примыкания старой штукатурки к новой, а также поверхность прочного грунта перед оштукатуриванием должны быть насечены и смочены водой.

Трещины в штукатурке следует расчищать на полную глубину, промывать водой, после чего заполнить раствором с тщательной затиркой.

Консистенция штукатурных растворов для обрызга должна соответствовать погружению конуса СтройЦНИИЛа на 80-120 мм, для грунта - на 60-80 мм и накрывки - на 70-90 мм. Растворы для обрызга и грунта следует процеживать через сетку N 3, а для накрывки - через сетку N 1.

Толщина слоя обрызга при оштукатуривании деревянных поверхностей должна быть не более 9 мм, каменных и бетонных - 5 мм. Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 9 мм при известковых и известково-алебастровых растворах и 5 мм при цементных растворах (проверяется контрольным вскрытием). Каждый слой грунта сразу же после нанесения должен быть разровнен и уплотнен. Толщина слоя накрывки после разравнивания и затирки должна составлять 2 мм. Фактура новой штукатурки должна соответствовать фактуре старой. Свежеоштукатуренные поверхности следует предохранять от чрезмерно быстрой сушки, ударов, сотрясений, загрязнений и намокания.

Штукатурные работы могут производиться при температуре не ниже 5 °С (на высоте не более 0,5 м от пола). Температура не ниже 5°С должна поддерживаться после окончания работ в течение 15 дней (до снижения влажности штукатурки до 6%).

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга