#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ КРОВЛИ

УТВЕРЖДЕНА приказом МЖКХ РСФСР N 345 22 июня 1981 г.

Обязательные требования

1. Рулонные материалы всех видов до очистки их от посыпки следует выдерживать не менее 20 часов в раскатанном виде.

Двухсторонний рубероид и беспокровные рулонные материалы необходимо перекатать на другую сторону.

2. Свесы рулонных кровель должны отделываться кровельной сталью.

3. Отслаивание рулонного материала не допускается.

4. Устройство кровель из рулонных материалов допускается при температуре наружного воздуха не ниже минут 20 °С.

5. С поверхности кровель должен осуществляться полный отвод воды по наружным или внутренним водостокам.

6. Участки вертикальных поверхностей каменных конструкций (стен, труб и т.д.) оштукатурить на высоту примыкания ковра кровли и изоляции.

| #G0Кто контро- лирует | Операции, подлежащие контролю | Что контролируется | Как контролируется | Когда контролируется | Кто привлекается к проверке | Какие работы относ. к скрыт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мастер | Работы по устройству рулонной кровли | Неровности основания | 3-метровая рейка складн. метр | В процессе производства работ |  | + |
|  |  | Уклоны основания кровли | нивелир стр. рулетка |  | геодезист | + |
|  |  | Зазор между поверхностью теплоизоляции и контрольной рейкой | 3-метровая рейка, скл. метр |  |  | + |
|  |  | Отклонение общей толщины теплоизоляционного слоя от проектной | складной метр |  |  |  |
|  |  | Отклонение величины фактического уклона от проектного | нивелир строит. рулетка |  | Геодезист |  |
|  |  | Толщина слоя мастики при послойном наклеивании полотнищ | стальн. линейка |  |  | + |
|  |  | Величина стыков полотнищ по длине и ширине полотнищ в нижних и верхних слоях | строит. рулетка |  |  | + |
|  |  | При расположении полотнищ перпендикулярно коньку: величина наклейки нижнего и верхнего слоя на смежный скат | строит. рулетка |  |  | + |
|  |  | При расположении полотнищ параллельно коньку: величина наклейки нижнего и следующего слоев на смежный; ширина дополнительного полотнища сверху конька | строит. рулетка |  |  | + |
|  |  | Расстояние между стыками по длине полотнищ в смежных слоях | строит. рулетка |  |  | + |
|  |  | Величина слезников отделки свесов | складной метр |  |  |  |
|  |  | Высота защитного гребня отделки свесов | складной метр |  |  |  |
| Прораб | Устройство и ремонт рулонной кровли | Качество устройства кровли | Визуально | После выполнения всех работ | Технадзор |  |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР, ЛНИИ АКХ им. К.Д.Памфилова

Ленинград, 1982