#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

АРМАТУРНЫХ РАБОТ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество арматурных изделий, (при необходимости провести требуемые замеры и отбор проб на испытания); - качество подготовки и отметки несущего основания; - правильность установки и закрепления опалубки. | Визуальный Визуальный, измерительный То же Технический осмотр | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
| Установка арматурных изделий | Контролировать: - порядок сборки элементов арматурного каркаса, качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса; - точность установки арматурных изделий в плане и по высоте, надежность их фиксации; - величину защитного слоя бетона. | Технический осмотр всех элементов То же “ | Общий журнал работ |
| Приемка выполнен- ных работ | Проверить: - соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; - величину защитного слоя бетона; - надежность фиксации арматурных изделий в опалубке; - качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса. | Визуальный, измерительный Измерительный Технический осмотр всех элементов То же | Акт освидетель- ствования скрытых работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 , #M12293 0 871001100 4120950664 85 1943371100 971260270 3996115668 2520 1343157494 492301028табл. 9#S

#M12293 1 1200001303 1302462275 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 1762183455ГОСТ 14098-91#S

| #G0 Допускаемые отклонения: 1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: - колонн и балок 10 мм; - плит и стен фундаментов 20 мм; - массивных конструкций 30 мм. 2) В расстоянии между рядами арматуры для: - плит и балок толщиной до 1м 10 мм; - толщиной более 1м 20 мм. |  |
| --- | --- |

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными внахлестку без сварки, длина нахлестки должна быть не менее:

- для арматуры А-I          40d;

- для арматуры А-II         40d;

- для арматуры А-III        50d.

4) При армировании конструкций сварными сетками и каркасами допускается установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте, но не менее 250 мм.

5) Суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каждой половине стыка с накладками:

- для стержней класса А-I:

- при двухсторонних швах           3 d;

- при односторонних швах           6 d;

- для стержней класса А-II и А-IV:

- при двухсторонних швах           4 d;

- при односторонних швах           8 d.

6) От проекта толщины защитного слоя бетона в соответствии с таблицей 1.

#G0Таблица 1

| #G0Технические параметры | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| Толщина защитного слоя до 15 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: до 100; от 101 до 200 | +4 +5 |
| Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: до 100; от 101 до 200; от 201 до 300; свыше 300 | +4; -3 +8; -3 +10; -3 +15; -5 |
| Толщина защитного слоя свыше 20 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: до 100; от 101 до 200; от 201 до 300; свыше 300 | +4; -5 +8; -5 +10; -5 +15; -5 |

На арматурные работы необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 871001067 1310169218 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 573162283ГОСТ 10922-90#S Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 8478-81  Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия.

Предельные отклонения размеров арматурных изделий от проектных, мм:

#G0- габаритный размер и расстояние между крайними стержнями по длине арматурного изделия

до 4500 мм 10;

свыше 4500 до 9000 мм 15;

свыше 9000 до 15000 мм 20;

свыше 15000 мм 25.

- то же по ширине

до 1500 мм 10;

свыше 1500 мм 10.

- то же по высоте

до 100 мм +3; -5;

свыше 100 до 250 мм +5; -7;

свыше 250 до 400 мм +7; -10;

свыше 400 мм +10; -15.

- расстояние между стержнями

до 50 мм 2;

свыше 50 до 100 мм 5;

свыше 100 мм 10.

Предельные отклонения для сеток, мм:

- ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов

стержней                                                         10;

- длины плоских сеток                         15.

Предельные  отклонения  от  прямолинейности стержней сеток

- не должны превышать                     6 мм на 1 м длины сетки.

Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных

- не должны превышать                     5 мм:

Предельные отклонения в отметках закладных элементов, служащих опорами для металлических или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов

- не должен превышать                     5 мм.

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, завалов и шероховатостей, превышающих 2 мм.

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 78 26773 2882446483 525498931 4196653693 217111241 1259 19014222012.97#S, #M12293 1 871001100 78 26774 4023792389 505786563 1680784891 3828261403 2401508593 16007966922.98#S, #M12293 2 871001100 78 7615832 3513327130 3828261403 1159957205 1600796692 129988596 36713407682.100 - 2.102#S

Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры и изготовление арматурных изделий следует выполнять в соответствии с требованиями #M12293 0 871001217 79 23949 2465715557 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 4120263158СНиП 3.09.01-85#S.

Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий следует производить в сборочных кондукторах.

Безсварочные соединения стержней следует производить:

- стыковые - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением равнопрочности стыка;

-крестообразные - дуговыми прихватками или вязкой отожженной проволокой. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовые и проволочные фиксаторы).

Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя.

Установка на арматурных конструкциях пешеходных, транспортных или монтажных устройств должна осуществляться по проекту производства работ по согласованию с проектной организацией.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга