#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготови- тельные работы | Проверить: - наличие документа о качестве плиток, качество плиток; - вынос отметки чистого пола; - очистку основания от мусора, грязи; - ровность основания, горизонтальность или заданный уклон; - разбивку основания и установку маячных плит. | Визуальный, измерительный Измерительный Визуальный Измерительный Технический осмотр | Паспорта (сертификаты), акт освидетель- ствования скрытых работ |
| Устройство полов | Контролировать: - соблюдение заданной толщины, отметок, уклонов поверхности подстилающего слоя раствора; - ровность поверхности покрытия пола; - соблюдение рисунка ковра согласно проекту; - прямолинейность и ширину швов; - соблюдение режима ухода за элементами пола, твердеющими после укладки. | Измерительный, не менее 9 измерений на каждые 50-70м2 поверхности покрытия Технический осмотр Визуальный Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытий Визуальный | Общий журнал работ |
| Приемка готового пола | Проверить: - соблюдение рисунка ковра пола; - внешний вид пола (отсутствие пятен, вздутий, выбоин); - ровность поверхности пола, величину уступов; - прямолинейность, размеры и заполнение швов между плитками; - прочность сцепления плиток с подстилающим слоем; - правильность устройства плинтусов. | Визуальный То же Измерительный Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытий Технический осмотр То же | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень строительный, двухметровая рейка, угольник, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S  табл. #M12293 0 871001187 4120950664 24570 2720362041 196576391 1343157494 492301028 2631723650 429477136022#S, #M12293 1 871001187 4120950664 24573 2720362041 196576391 1343157494 492301028 2631723650 429477136025#S

| #G0 Допускаемые отклонения: - поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рекой 4 мм; - уступов между смежными плитками 1 мм; - от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм; - по толщине покрытия - не более 10% от проектной. |  |
| --- | --- |

Ширина швов между плитками не должна превышать:

- 6 мм при втапливании плиток в прослойку вручную;

- 3 мм - при вибровтапливании плиток.

Уступы между покрытием и элементами окаймления не должны превышать 2 мм.

При проверке сцепления плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.

Не допускаются:

- зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками);

- волны, вздутия, выбоины, приподнятие кромок на поверхности покрытия.

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 1200028667 1899111016 1898170841 4291804369 1330261662 2720362041 4148126363 2628239565 2422373912ГОСТ 6787-2001#S Плитки керамические для полов. Технические условия.

Отклонения формы и размеров керамических плиток от номинальных не должны превышать нижеследующих значений, мм.

| #G0Для плиток | Отклонения, мм |
| --- | --- |
| длиной, мм | по длине и ширине | по толщине | по косоугольности | по искривлению поверхности | по искривлению углов |
| До 48 вкл. | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Св. 48 до 100 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,75 | 1,5 |
| Св. 100 до 150 | 2,,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
| Св. 150 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,5 |

Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 3 мм для плиток размерами до 150 мм и 4 мм - для плиток размерами свыше 150 мм.

Различие в толщине одной плитки не допускается более 1,0 мм.

Плитки в изломе должны иметь плотную структуру без посечек и раковин. Обратная (нелицевая) сторона плиток должна иметь поверхность способствующую надежному сцеплению плиток с раствором.

Каждые контейнер, пакет, ящик и пачка плиток должны быть снабжены этикеткой, на которой указывают:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование изделия;

обозначение стандарта;

тип и количество плиток.

Этикетка должна быть прочно прикреплена (или вложена) к упаковке или напечатана на упаковочной бумаге.

Каждая партия плиток должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество.

Растворная смесь, отпущенная в транспортное средство, должна сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование и адрес изготовителя, дата и время (часы, минуты) изготовления смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, наименование и количество добавки, обозначение стандарта.

При входном контроле применяемых материалов на строительной площадке необходимо:

- проверить наличие документа о качестве на поступающие материалы и требуемых данных;

-  путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии дефектов внешнего вида материалов;

- при возникающих сомнениях в качестве материалов потребовать контрольной проверки соответствия их требованиям нормативных документов.

Указания по производству работ

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S п.п. #M12293 0 871001187 80 79 1740613670 4163953022 3487043949 1088328 2462529797 4443322584.3#S, #M12293 1 871001187 80 24575 2230947483 2619967816 2985789187 2729925099 1402806019 26013624354.27#S, #M12293 2 871001187 80 24576 1785731499 196576391 4106026007 3143913962 506318696 10883284.28#S

Устройство полов из керамической плитки допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, и температуре укладываемых материалов не ниже 50 град.С. Такая температура должна поддерживаться до приобретения цементным раствором прочности не менее 50% от проектной.

Элементы пола из бетона и цементно-песчаного раствора до укладки на них покрытия из керамической плитки должны быть увлажнены до окончательного впитывания воды.

Керамические плитки следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора. Втапливание плиток в прослойку следует осуществлять с применением вибрации, а в местах, недоступных для вибровтапливания - вручную. Закончить укладку и втапливание плиток следует до начала схватывания раствора.

Керамические плитки перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного раствора должны быть погружены  в  воду  или в водный раствор  поверхностно-активных веществ на 15-20 мин  (контроль - не реже 4 раз в смену).

Раствор, выступивший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердевания.

Нормативная эксплуатация полов из керамической плитки на прослойке из цементно-песчаного раствора допускается после приобретения раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения раствором прослойки прочности на сжатие, равной 2,5 МПа.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга