#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - качество материала (соответствие проекту); - чистку и влажность оснований; - ровность поверхности; - правильность выполнения выкружки (при необходимости); - качество огрунтовки; - разметку (нанесение меловой линии направления кромки укладываемого полотнища). | Визуальный, технический осмотр Визуальный Визуальный, измерительный Визуальный Визуальный, пробная наклейка рулонного материала с отрывом Визуальный | Паспорта (сертификат), общий журнал работ То же |
| Устройство гидроизоляции | Контролировать: - правильность нанесения мастики (толщину слоя, температуру мастики); - плотность прижатия полотнищ, тщательность проглаживания полотнищ в местах стыков; - правильность выполнения сопряжений. | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м2 в местах определяемых визуальным осмотром Технический осмотр Визуальный | Общий журнал работ |
| Приемка выполнен-ных работ | Проверить: - прочность приклейки рулонного материала; - соблюдение величины нахлеста полотнищ; - отсутствие пузырей, вздутий, разрывов, вмятин, воздушных мешков. | Технический осмотр То же Визуальный | Акт освидетель- ствования скрытых работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, влагомер, двухметровая рейка. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S #M12293 0 871001187 78 24261 4292900552 649876969 2063434902 1417515036 4 1945354850п. 2.17#S табл. #M12293 1 871001187 4120950664 79 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 4923010283#S, #M12293 2 871001187 4120950664 83 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 4923010287#S

| #G0 Допускаемая влажность оснований при нанесении клеящих составов не должна превышать: - бетонных 4%; - цементно-песчаных, гипсовых и гипсопесчаных 5%. Нахлест любых полотнищ изоляции не менее 100 мм. Прочность сцепления с основанием гидроизоляционного ковра по сплошной мастичной клеящей прослойке эмульсионных составов должна быть не менее 0,5 МПа. |  |
| --- | --- |
| Температура при нанесении горячих мастик: - битумных +160 град.С, предельное отклонение +20 град.С; - дегтевых +130 град.С, предельное отклонение +10 град.С. Толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра: - горячих битумных 2,0 мм, предельное отклонение 10%; - холодных битумных 0,8 мм, предельное отклонение 10%. |

Не допускаются:

- пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия изоляции;

- перекрестная нахлестка полотнищ изоляции.

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 871001037 4014042912 247265662 4292033674 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3838933128ГОСТ 2889-80#S Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия.

#M12293 1 871001083 1341128365 247265662 4292033674 3918392535 2960271974 273519424 2720362041 4148126363ГОСТ 10923-93*#S Рубероид. Технические условия.

Для гидроизоляции строительных конструкций применяют рубероид подкладочный марок РПП-300А, РПП-300Б.

Рубероид выпускают в рулонах шириной 1000, 1025 и 1050 мм, допускаемое отклонение по ширине полотна 5 мм. Общая площадь рулона должна быть 200,5 кв.м.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю (изготовления).

Мастика по внешнему виду должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя не покрытых битумом, прочно склеивать рулонные материалы и быть удобонаносимой.

Приемка и поставка мастики осуществляется партиями. Мастика может быть упакована в стальные бочки со съемным донцем, деревянные бочки и барабаны.

На упаковке должна быть нанесена маркировка:

-наименование завода-изготовителя;

-марка мастики;

-наименование наполнителя.

Гарантийный срок хранения мастики - один год со дня изготовления. По истечении срока мастика должна быть проверена на качество.

Указания по производству работ.

#M12291 871001187СНиП 3.04.01-87#S п.п. #M12293 0 871001187 78 78 4294967262 3543083943 1087696 1945354872 4 14175150582. 2#S, #M12293 1 871001187 78 79 3211885059 3195298451 4 4189435037 2939345697 432051172.3#S, #M12293 2 871001187 78 82 333204192 1644492356 3885810882 1888493098 1923687421 42.6#S, #M12293 3 871001187 78 24258 632558499 4189435037 3885810882 2197908185 3143913962 41496562762.14#S, #M12293 4 871001187 78 24259 4292900552 854517789 2395034549 1417515036 396586 19453548502.15#S.

Перед устройством гидроизоляции пола необходимо выполнить в соответствии с проектом следующие работы:

-заделать швы между сборными элементами;

-смонтировать закладные элементы;

-оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного ковра изоляции.

Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разместить по месту укладки, раскладка полотнищ должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.

Мастики должны наноситься на огрунтованное основание. Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной. Огрунтовку стяжек, выполненных из цементно-песчаных растворов, следует выполнять не позднее 4 ч после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях.

Мастика должна наносится равномерным сплошным, без пропусков слоем.

Горячие мастики должны наносится на основание непосредственно перед наклейкой полотнищ.

Холодные мастики следует наносить на основание заблаговременно. Между нанесением мастики и приклейкой полотнищ необходимо соблюдать технологические перерывы, обеспечивающие прочное сцепление гидроизоляционного материала с основанием.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга